附件：
米易县市场监督管理局
建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材产品
质量监督抽查实施细则（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次产品抽取样品8根，在每根样品上截取2m分为1m的两段，1段作为检验样品，1段作为备用样品。
2 检验依据
表1 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	平均外径
	   GB/T 5836.1-2018
 GB/T 8806-2008

	2
	壁厚
	  GB/T 5836.1-2018
GB/T 8806-2008

	3
	纵向回缩率
	   GB/T 5836.1-2018
 GB/T 6671-2001

	4
	密度
	 GB/T 5836.1-2018
 GB/T 1033.1-2008

	5
	维卡软化温度
	 GB/T 8802-2001

	6
	拉伸屈服应力
	GB/T 8804.2-2003

	7
	断裂伸长率
	GB/T 8804.2-2003

	8
	落锤冲击试验
	 GB/T 5836.1-2018
GB/T 14152-2001


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

米易县市场监督管理局
建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件产品
质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次产品抽取样品20个，10个作为检验样品，10个作为备用样品。
2 检验依据
表1 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	 GB/T 5836.2-2018
 GB/T 1033.1-2008

	2
	维卡软化温度
	 GB/T 8802-2001

	3
	烘箱试验
	GB/T 8803-2001

	4
	坠落试验
	GB/T 8801-2007


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 5836.2-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

米易县市场监督管理局
热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次产品抽取两份样品，一份为检验样品，一份为备用样品。备用样品封存于受检单位。
对直条钢筋，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取1捆，在该捆中随机抽取其中的5根钢筋，每根截取试样1支，长2.4m（d≥28mm的钢筋取样长度为3.4m），再将该试样截为两段，每段长度1.2m（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1.7m的样品），分别依次编号，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的样品为检验样品，标记b的样品为备用样品。每支样品要有完整的表面标志。
对盘卷钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取 5 盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少 2m 处，截取试样 1 支，长 2.4m，再将该试样截为两段，每段长度 1.2m，分别依次编号，并一一对应（如 1-a，1-b）。标记 a 的样品为检验样品，标记 b 的样品为备用样品。每支样品要有完整的表面标志。
2 检验依据
表 1 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	化学
成分
	C
	GB/T 4336-2016（含第 1 号修改单）

	
	
	Si
	GB/T 4336-2016（含第 1 号修改单）

	
	
	Mn
	GB/T 4336-2016（含第 1 号修改单）

	
	
	P
	GB/T 4336-2016（含第 1 号修改单）

	
	
	S
	GB/T 4336-2016（含第 1 号修改单）

	
	
	Ceq
	GB 1499.2-2024
GB/T 4336-2016

	2
	力学
性能
	下屈服强度a
	GB 1499.2-2024
GB/T 28900-2022

	
	
	抗拉强度b
	

	
	
	实测抗拉强度与实测下屈服强度之比c
	

	
	
	实测下屈服强度与下屈服强度特征值之比d
	

	
	
	断后伸长率e
	

	
	
	最大力总延伸率f
	

	3
	工艺
性能
	弯曲性能g
	GB 1499.2-2024
GB/T 28900-2022

	
	
	反向弯曲性能h
	GB 1499.2-2024
GB/T 28900-2022

	4
	尺寸
	横肋高
	GB 1499.2-2024

	
	
	肋间距
	GB 1499.2-2024

	
	
	横肋末端间隙
	GB 1499.2-2024

	
	
	每米弯曲度i
	GB 1499.2-2024

	5
	重量偏差
	GB 1499.2-2024

	6
	金相组织
	GB/T 13298-2015
GB 1499.2-2024

	7
	表面标志
	GB 1499.2-2024

	注：1.抗震钢筋（牌号带E的钢筋）应测a、b、c、d、f项目；非抗震钢筋应测a、b、e、f项目。
2.抗震钢筋（牌号带E的钢筋）应测g+h项目；非抗震钢筋应测g项目。
3.直条钢筋应测i项目。


注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
 2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB 1499.2-2024 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。






















米易县市场监督管理局
电线电缆产品质量监督抽查实施细则
（2026年版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查对象待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表产生。
每批次产品抽取样品1卷（约100m），截取约70m作为检验样品，剩余约30m作为备用样品。
2 检验依据
表1 电线电缆检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	标签标志
	GB/T 5023.1-2008
JB/T 8734.1-2016
GB/T 5013.1-2008

	2
	平均外径
	GB/T 5023.2-2008

	3
	绝缘厚度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 5023.2-2008
GB/T 5013.2-2008

	4
	20℃时导体最大电阻
	GB/T 5023.2-2008

	5
	绝缘老化前抗张强度 
	GB/T 2951.11-2008 

	6
	绝缘老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008 

	7
	绝缘老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	8
	绝缘老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	9
	绝缘老化前后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	10
	绝缘老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	11
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008 

	12
	护套老化前断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008 

	13
	护套老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	14
	护套老化后断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	15
	护套老化前后抗张强度变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008

	16
	护套老化前后断裂伸长率变化率
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 2951.12-2008


注 ：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
    2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
    3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 5013.4-2008    额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分：软线和软电缆 
GB/T 5023.3-2008   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆
GB/T 5023.4-2008   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆
GB/T 5023.5-2008   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）
JB/T 8734.2-2016   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线
JB/T 8734.3-2016  额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。









米易县市场监督管理局
塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则（2026年版）
1 抽样方法
    以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次产品抽取样品 80 个，其中 50 个作为检验样品，30个作为备用样品，备用样品封存于受检单位。
2 检验依据
表1 塑料购物袋检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	环保要求a
	GB/T 6672-2001

	2
	跌落性能
	GB/T 21661-2025 
GB/T 21661-2020  

	3
	漏水性能
	GB/T 21661-2025 
 GB/T 21661-2020  

	4
	封合强度
	 QB/T 2358-1998

	a：（生产日期 2026年5月1日前，检验项目叫环保要求，生产日期 2026年5月1日及以后，检验项目叫结构。


注 ：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
2. 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
3. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4. 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 21661-2020 塑料购物袋
GB/T 21661-2025 塑料购物袋
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定（最小厚度及厚度项目除外），但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。







米易县市场监督管理局
复合（混）肥料产品质量监督抽查实施细则（2026年版）


1 抽样方法
1.1在企业的待销产品中随机抽取。
1.2抽查样品基数满足抽样数量即可。
1.3随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.4严格按照相关产品的国家标准中有关抽样规则进行样品采取。袋装产品抽样时，若总的包装袋数小于等于 512 时，抽样袋数按表 1“选取抽样袋数的规定”选取；大于 512 时，按 3× (N 为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。将所采的样品混匀后缩分至约1kg，再缩分成两份，分别装入两个清洁、干燥的容器中，每份 500g左右，密封并加帖识别标识。一份作为检验样品，一份作为备用样品。样品运输时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。
表1 选取抽样袋数的规定
	总的包装袋数
	选取的最少单元数

	1～10
	全部袋数

	11～49
	11

	50～64
	12

	65～81
	13

	82～101
	14

	102～125
	15

	126～151
	16

	152～181
	17

	182～216
	18

	217～254
	19

	255～296
	20

	297～343
	21

	344～394
	22

	395～450
	23

	451～512
	24


2 检验依据
表2  复合肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 8572-2010
GB/T 8573-2017
GB/T 8574-2024
NY/T 1977-2010
NY/T 2540-2014

	2
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 8573-2017

	3
	粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）
	GB/T 24891-2010

	4
	氯离子
	GB/T 24890-2010


表3  掺混肥料（BB肥）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 8572-201
GB/T 8573-2017
GB/T 8574-2010
NY/T 2540-2014

	2
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 8573-2017

	3
	粒度（2.00mm～4.75mm）
	GB/T 24891-2010

	4
	氯离子
	NY/T 1117-2010

	5
	单一中量元素（以单质计）
	GB/T 19203-2003

	6
	单一微量元素（以单质计）
	GB/T 14540-2003
GB/T 34764-2017


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 15063-2020 复混肥料（复合肥料）
GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。





























米易县市场监督管理局
液化石油气产品质量监督抽查实施细则（2026版）
1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品不少于4kg，其中不少于2kg作为检验样品，不少于2kg作为备用样品。
2  检验依据
表1  液化石油气产品检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	C3烃类组分（商品丙烷）
	NB/SH/T 0230-2019

	2
	C4及C4以上烃类组分（商品丙烷）
	NB/SH/T 0230-2019

	3
	（C3+C4）烃类组分（商品丙丁烷混合物、商品丁烷）
	NB/SH/T 0230-2019

	4
	C5及C5以上烃类组分（商品丙丁烷混合物、商品丁烷）
	NB/SH/T 0230-2019


注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3  判定规则
3.1  依据标准
GB 11174-2011  液化石油气 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2  判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

米易县市场监督管理局
水溶肥料产品质量监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
1.1在企业的待销产品中随机抽取。
1.2抽查样品基数满足抽样数量即可。
1.3随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.4严格按照相关产品的国家标准中有关抽样规则进行样品采取。袋装产品抽样时，若总的包装袋数小于等于 512 时，抽样袋数按表 1“选取抽样袋数的规定”选取；大于 512 时，按 3× (N 为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。将所采的样品混匀后缩分至约1kg，再缩分成两份，分别装入两个清洁、干燥的容器中，每份 500g左右，密封并加帖识别标识。一份作为检验样品，一份作为备用样品。样品运输时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。
表1 选取抽样袋数的规定
	总的包装袋数
	选取的最少单元数

	1～10
	全部袋数

	11～49
	11

	50～64
	12

	65～81
	13

	82～101
	14

	102～125
	15

	126～151
	16

	152～181
	17

	182～216
	18

	217～254
	19

	255～296
	20

	297～343
	21

	344～394
	22

	395～450
	23

	451～512
	24


2 检验依据
表2  大量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	大量元素含量（N+P2O5+K2O）
	NY/T 1977-2010

	2
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	3
	氯离子含量
	NY/T 1117-2010

	4
	汞(Hg) 
	NY/T 1978-2022

	5
	砷(As) 
	NY/T 1978-2022

	6
	镉(Cd) 
	NY/T 1978-2022

	7
	铅(Pb) 
	NY/T 1978-2022

	8
	铬(Cr) 
	NY/T 1978-2022


表3  中量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	中量元素含量
	NY/T 1117-2010

	2
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	3
	PH
	NY/T 1973-2021

	4
	汞(Hg) 
	NY/T 1978-2022

	5
	砷(As) 
	NY/T 1978-2022

	6
	镉(Cd) 
	NY/T 1978-2022

	7
	铅(Pb) 
	NY/T 1978-2022

	8
	铬(Cr) 
	NY/T 1978-2022


表4 微量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	微量元素含量
	 NY/T 1974-2010

	2
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021

	3
	pH
	NY/T 1973-2021

	4
	汞
	NY 1110-2010

	5
	砷
	NY 1110-2010

	6
	镉
	NY 1110-2010

	7
	铅
	NY 1110-2010

	8
	铬
	NY 1110-2010



注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。 
注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。 
注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 
注4：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准 
NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料
NY 2266-2012  中量元素水溶肥料
NY 1428-2010  微量元素水溶肥料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。 
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。 
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。 
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。 
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。 
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
















米易县市场监督管理局
农用薄膜产品质量监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次产品抽取样品2卷，其中1卷作为检验样品，1卷作为备用样品。
2 检验依据
表1 薄膜检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]厚度（平均偏差、极限偏差）
	GB/T 6672-2001

	2
	拉伸负荷（横向、纵向）
	GB/T 1040.3-2006

	3
	断裂标称应变/断裂伸长率（横向、纵向）
	GB/T 1040.3-2006

	4
	直角撕裂负荷（横向、纵向）
	QB/T 1130-1991


表2 棚膜检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	厚度（平均偏差、极限偏差）
	GB/T 6672-2001

	2
	拉伸强度（横向、纵向）
	GB/T 1040.3-2006

	3
	断裂标称应变/断裂伸长率（横向、纵向）
	GB/T 1040.3-2006

	4
	直角撕裂强度（横向、纵向）
	QB/T 1130-1991


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
注4：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 4455-2019   农业用聚乙烯吹塑棚膜
GB 13735-2017    聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。





















米易县市场监督管理局
卫生纸产品质量监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
每批次卫生纸产品随机抽取样品 12 个最小销售包装，其中 9 个作为检验样品，3 个作为备用样品。
2 检验依据
表1 卫生纸检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	D65 亮度
	GB/T 7974-2013

	2
	横向吸液高度
	GB/T 461.1-2002

	3
	抗张指数
	GB/T 24328.3-2020

	4
	柔软度
	GB/T 8942-2016

	5
	尘埃度
	 GB/T 1541-2013

	6
	定量
	GB/T 24328.5-2009

	7
	洞眼
	GB/T 20810-2018



注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
注4：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。






















米易县市场监督管理局
车用柴油产品质量监督抽查实施细则
（2026版）
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查对象待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6L，其中3L作为检验样品，3L作为备用样品。
2检验依据
表1  车用柴油检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	2
	运动黏度
	GB/T 265-1988

	3
	凝点
	GB/T 510-2018

	4
	闪点（闭口）
	GB/T 261-2021

	5
	十六烷指数
	GB/T 11139-1989

	6
	馏程
	GB/T 6536-2010

	7
	密度
	GB/T 1884-2000

	8
	铜片腐蚀
	GB/T 5096-2017

	9
	水含量（体积分数）
	GB/T 260-2016


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
注4：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 19147-2016    车用柴油
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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米易县市场监督管理局
车用汽油产品质量监督抽查实施细则
（2026版）
1  抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6L，其中3L作为检验样品，3L作为备用样品。
备用样品封存于受检单位。
2  检验依据
表1  车用汽油检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	研究法辛烷值
	GB/T 5487-2015

	2
	铅含量，g/L
	GB/T 8020-2015

	3
	馏程，℃
	GB/T 6536-2010

	4
	胶质，mg/100mL
	GB/T 8019-2008

	5
	硫含量，mg/kg
	SH/T 0689-2000

	6
	苯含量，%（v/v）
	NB/SH/T 0713-2023

	7
	芳烃含量，%（v/v）
	GB/T 11132-2022

	8
	烯烃含量，%（v/v）
	GB/T 11132-2022

	9
	氧含量，%（m/m）
	NB/SH/T 0663-2014

	10
	甲醇含量，%（m/m）
	NB/SH/T 0663-2014

	11
	锰含量，g/L
	NB/SH/T 0711-2019

	12
	铁含量，g/L
	SH/T 0712-2002

	13
	密度，kg/m³
	GB/T 1884-2000


注:1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3判定规则
3.1依据标准
GB 17930-2016  车用汽油
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告备注中进行说明。
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